Приложение к ОМ

Тестовые задания

| № | Задание | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| ПК-3. Демонстрирует способности улучшения технологий и оборудования сталеплавильного производства, а также переработке металлургических отходов производства |  |  |
| ПК-3.1 Способен использовать современные огнеупорные материалы в сталеплавильном производстве |  |  |
| Дисциплина: Огнеупорные материалы металлургического производства |  |  |
| 1 | Выберите один правильный ответ Какое основное преимущество периклазоуглеродистых огнеупоров перед традиционными магнезитовыми при футеровке сталеразливочных ковшей? а) Более низкая стоимость б) Отсутствие гидратации и высокая стойкость к шлаковому воздействию за счет углерода в) Способность работать без обжига после монтажа г) Низкая теплопроводность | (Б) Отсутствие гидратации и высокая стойкость к шлаковому воздействию за счет углерода |
| 2 | Установите соответствие между видом техногенного отхода металлургии и современным способом его переработки или использования в производстве огнеупоров Отход; Способ утилизации. 1. Шлак доменного производства (гранулированный — ГДШ); А. Измельчение и использование в качестве наполнителя в сухих торкрет-массах для ремонта конвертеров. 2. Отработанная высокоглиноземистая набивная масса вакууматоров; Б. Использование в качестве заполнителя в жаростойких бетонах низких марок и сырье для цементной промышленности. 3. Цинкосодержащие пыли электросталеплавильного производства (ЭСПЦ); В. Прохождение через Waelz-печь для возгонки цинка с последующим использованием клинкера (Si-Al-спинов) для синтеза шпинельсодержащих масс. | 1-Б. 2-А. 3-В. |
| 3 | Закончите предложение Неформованные огнеупоры для рабочего слоя футеровки промежуточных ковшей из высокоглиноземистого цемента содержат обычно не менее 70 % _____ | Al2O3 |
| 4 | Закончите предложение Формованные огнеупоры арматурного слоя в сталеплавильном производстве принимают на себя механическую нагрузку, а также позволяют минимизировать ____________ | Теплопотери |
| ПК-3.2 Способен осуществлять технологические процессы в электрометаллургии |  |  |
| Дисциплина: Внепечная обработка трубной стали |  |  |
| 5 | Выберите один правильный ответ Основной фактор, определяющий выбор огнеупорного материала для днища сталеразливочного ковша, — это: А) минимальная стоимость; Б) стойкость к термическим ударам и шлаковой коррозии; В) максимальная пористость; Г) низкая плотность. | (Б) стойкость к термическим ударам и шлаковой коррозии; |
| 6 | Установите соответствие между зоной электропечи и типом современного огнеупора, применение которого улучшает технологию плавки Зона агрегата; Огнеупорный материал. 1. Свод ДСП водоохлаждаемый; А. Периклазоуглеродистые изделия (ПУУ) с антикоррозионными добавками (). 2. Подина; Б. Неформованные огнеупорные высокомагнезиальные массы. 3. Шлаковый пояс и зона выпуска; В. Не применяется традиционный штучный огнеупор (используются медные водоохлаждаемые панели). | 1-В. 2-Б. 3-А. |
| 7 | Закончите предложение Для усреднения химического состава и температуры жидкой стали по всем объему сталеразливочного ковша применяют продувку аргоном через огнеупорные _________ . | Продувочные блоки |
| 8 | Закончите предложение При непрерывной разливке стали для соединения сталеразливочного ковша и защитную трубу (может использоваться с шиберным затвором) обеспечивая герметичность системы, исключая контакт с воздухом, применяется _______ . | Стакан-коллектор |
| ПК-3.3 Демонстрирует способности выбора и расчета параметров оборудования для сталеплавильного производства |  |  |
| Дисциплина: Оборудование металлургического производства |  |  |
| 9 | Выберите один правильный ответ Для внепечной обработки стали с целью десульфурации и корректировки состава целесообразно использовать: А) вакууматор камерного типа; Б) агрегат «ковш-печь»; В) установку порционного вакуумирования; Г) машину непрерывного литья заготовок. | Б) агрегат «ковш печь» |
| 10 | Установите соответствие между основным технологическим агрегатом внепечной обработки стали и его ключевым расчетным параметром производительности: Агрегат; Расчетный параметр. 1. Установка «печь-ковш» (УПК); А. Скорость разливки стали в НЛЗ на каждом ручье (т/мин). 2. Вакууматор камерного типа (VD/VOD); Б. Мощность трансформатора (, МВА) и скорость нагрева расплава (). 3. Машина непрерывной разливки стали (МНЛЗ); В. Остаточное давление в камере (, Па) и быстродействие вакуумных насосов. | 1-Б. 2-В. 3-А |
| 11 | Решите задачу Определите производительность (т/ч) разливки 5-ти ручьевой МНЛЗ при скорости разливки 2,0 м/мин, диаметре заготовки 200 мм и плотности стали 7,8 т/м3. | 2,45 т/ч |
| 12 | Решите задачу Оцените необходимую площадь рукавного фильтра при расходе газов 300 000 м³/ч и удельной газовой нагрузке 2 м³/м²·мин. | 2500 м2 |
| ПК-3.4 Демонстрирует способность к выполнению автоматизации металлургического производства |  |  |
| Дисциплина: Основы автоматизации металлургического производства |  |  |
| 13 | Выберите один правильный ответ В архитектуре АСУ ТП металлургического предприятия связь между контроллерами и серверами верхнего уровня чаще всего реализуют через: а) Wi-Fi; б) промышленные сети (Profibus, Profinet, EtherCAT); в) Bluetooth; г) GSM-канал. | б) промышленные сети (Profibus, Profinet, EtherCAT). |
| 14 | Соотнесите тип датчика с измеряемым параметром в металлургическом производстве: Датчик; Параметр. 1. Вихретоковый датчик; А. Толщина проката. 2. Ультразвуковой уровнемер; Б. Уровень сыпучих материалов. 3. Радиоизотопный датчик; В. Вибрация подшипников. 4. Акселерометр; Г. Зазор между валками. | 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В. |
| 15 | Закончите предложение Прибор, который обеспечивает бесконтактное измерение температуры жидкой стали и/или нагретой огнеупорной футеровки называется ________ . | Пирометром |
| 16 | Закончите предложение устройство, преобразующее измеряемую физическую величину в сигнал, пригодный для передачи и обработки в системе автоматизации называется ____________ . | Датчик |
| Дисциплина: Теория автоматического управления |  |  |
| 17 | Выберите один правильный ответ Для стабилизации температуры в зоне нагрева методической печи в системе автоматического регулирования в качестве управляющего воздействия целесообразно использовать: а) изменение расхода топлива; б) изменение скорости движения заготовки; в) изменение толщины футеровки; г) изменение состава шихты. | а) изменение расхода топлива. |
| 18 | Установите соответствие между технологическими параметрами металлургического процесса и типами датчика, наиболее подходящих для его измерения: Параметр; Датчик. 1. Температура расплавленной стали; А. Тензодатчик. 2. Масса загружаемой шихты; Б. Радарный уровнемер. 3. Давление в газоходе; В. Термопара. 4. Уровень расплава в ковше; Г. Дифференциальный манометр. | 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б. |
| 19 | Закончите предложение При автоматизации разливки стали для измерения уровня металла в кристаллизаторе применяют датчик _______. | радиоизотопный |
| 20 | Закончите предложение Звено САУ, выходная величина которого пропорциональна производной входной, называют _______. | дифференцирующим |
| ПК-3.5 Анализирует и обобщает металлургические технологии по переработке отходов производства |  |  |
| Дисциплина: Металлургические технологии переработки техногенного и вторичного сырья |  |  |
| 21 | Выберите один правильный ответ Для утилизации отработанного огнеупорного лома в металлургическом производстве его чаще всего применяют в качестве: а) сырья для производства новых огнеупоров; б) компонента шихты для выплавки стали; в) заполнителя в дорожном строительстве; г) материала для футеровки конвертеров. | а) сырья для производства новых огнеупоров |
| 22 | Установите соответствие между видом техногенного отхода сталеплавильного производства и оптимальной технологией его комплексной переработки: Отход; Технология переработки. 1. Шлак электросталеплавильный; А. Электродуговая плавка с получением вторичного металла. 2. Пыль газоочисток (ферропыль); Б. Регенерация и повторное использование в производственном цикле. 3. Отработанные травильные растворы; В. Нейтрализация и использование в строительных материалах. | 1-В. 2-А. 3-Б. |
| 23 | Закончите предложение Основной целью переработки металлургических шлаков является извлечение остаточных _______. | металлов |
| 24 | Закончите предложение Отходы прокатного производства (окалина) преимущественно используются в качестве _______. | железорудного сырья |
| ПК-3.6 Способен разрабатывать и применять новые технологии в металлургии |  |  |
| Дисциплина: Специальные технологии обработки труб |  |  |
| 25 | Выберите один правильный ответ Какая современная технология производства бесшовных труб позволяет значительно расширить пределы их применения в условиях сероводородной агрессии (стандарты NACE) за счет получения мелкозернистой структуры и минимизации сульфидных включений? а) Горячая прокатка на пилигримовом стане с последующей нормализацией б) Ковка слитков на прессах с последующим сверлением в) Винтовой прошивкой и деформацией на непрерывном оправочном стане (Premium качества) с использованием защитных атмосфер при нагреве г) Сварка штрипса токами высокой частоты (ТВЧС) | (В) Винтовой прошивкой и деформацией на непрерывном оправочном стане (Premium качества) с использованием защитных атмосфер при нагреве |
| 26 | Закончите предложение Для улучшения технологии высадки концов обсадных труб под муфту применяется индукционный нагрев ТВЧ вместо традиционного печного, что позволяет разработать новый технологический режим локальной термообработки и исключить образование крупнозернистой структуры и зоны термического влияния, тем самым повышая _______. | ударную вязкость и сопротивление хрупкому разрушению высаженных концов |
| 27 | Закончите предложение Процесс термической обработки труб, который включает нагрев и последующее охлаждение для изменения структуры материала и повышения его прочности, особенно важный для труб, используемых в энергетической и нефтегазовой отраслях, называется _________. | закалка и отпуск |
| 28 | Закончите предложение Улучшение технологии холодной прокатки труб на станах ХПТ (холодная прокатка труб) достигается разработкой нового кинематического цикла — планетарной раскатки, при которой валки совершают сложное планетарное движение относительно неподвижной оправки, что позволяет увеличить суммарную деформацию за один проход до 80–90% и снизить количество циклов _______. | промежуточных отжигов |
| Дисциплина: Экстракция черных металлов из природного техногенного сырья |  |  |
| 29 | Установите соответствие между видом техногенного сырья и инновационной технологией его переработки для извлечения черных металлов: Вид сырья; Новая технология. 1. Брикетированная колошниковая пыль (с высоким содержанием цинка и щелочей); А. Восстановительная плавка в руднотермической печи с получением ферросиликохрома и силикатного расплава. 2. Отработанные катализаторы крекинга нефти (на основе железо-никелевых систем); Б. Пирометаллургический обжиг во вращающейся печи (Waelz-процесс) для возгонки цинка и возврата железосодержащего клинкера в аглошихту. 3. Шлаки производства феррохрома; В. Гидрометаллургическое выщелачивание с последующим электроэкстрагированием чистого никеля и железа на скрапе. | 1-Б. 2-В. 3-А. |
| 30 | Закончите предложение Для удаления вредных примесей (серы, фосфора) при переработке природного сырья используют _______. | десульфурацию |
| 31 | Закончите предложение Улучшение технологии переработки сталеплавильных шлаков достигается разработкой метода стадийного медленного охлаждения с предварительной магнитной сепарацией горячего шлака, что позволяет не только выделить металлический скрап, но и перевести фазы и в инертный , создавая продукт, который по своим физико-механическим свойствам полностью имитирует природные горные породы и может применяться как _______. | высококачественный строительный щебень |
| 32 | Закончите предложение В технологии MIDREX основным восстановителем оксидов железа является _______. | водород |
| Дисциплина: Технологическая (проектно-технологическая) практика |  |  |
| 33 | Закончите предложение Метод деформации, который необходимо применить на трубопрокатном агрегате для формирования трубы из прошитой гильзы с получением требуемого диаметра и толщины стенки, называется____________. | Продольная прокатка |
| 34 | Закончите предложение Операция, выполняемая на калибровочном или редукционном стане для доведения размеров трубы до заданных допусков называется ___________ . | Калибровка |
| 35 | Закончите предложение Способ используемый для повышения точности внутреннего диаметра и улучшения качества внутренней поверхности трубы без снятия стружки называется _____________ . | Дорнование |
| 36 | Закончите предложение Неразрушающий метод контроля применяемый для выявления поверхностных дефектов на наружной и внутренней поверхности бесшовных труб называется ______________ . | Вихретоковый контроль |
| 37 | Закончите предложение Метод моделирования применяемый для оптимизации параметров прокатки и прогнозирования дефектов при разработке новой технологии производства бесшовных труб называется ________ . | Компьютерное моделирование |
| 38 | Закончите предложение Виртуальные копии оборудования, технологических процессов или целых производственных цепочек, которые обновляются данными в реальном времени и позволяют моделировать, анализировать и оптимизировать работу в цифровой среде перед внедрением на реальном производстве называются _________ . | Цифровые двойники |
| 39 | Закончите предложение Технология, позволяющая моделировать напряжённо-деформированное состояние металла при прокатке для оптимизации калибровки валков называется _____________ . | Метод конечных элементов |
| 40 | Закончите предложение Параметр технологического процесса прокатки труб критически влияющий на риск образования внутренних дефектов (расслоений, плен) называется _________ . | Степень обжатия |

И.о. директора ПИ (филиала)

ДГТУ в г. Таганроге                 ________________    Старченко Ирина Борисовна